С 11 мая по 20 июля на ремонт костёла было собрано 963 584,44 BYN, из них 551015,48 BYN спонсорская помощь юридических лиц.

За это время были израсходовано 558 188,14 BYN, из них:

- 39 120 BYN обследование здания костела

- 24 613,3 BYN проведение противоаварийных работ (временная защита сводов от осадков)

- 19 760 BYN аванс проектной организации

- 470 751 BYN аванс подрядной организации

- 3 943,84 BYN текущие расходы прихода (электроэнергия, связь, ФСЗН и т.д.)

Результаты обследования:

Обследование здания костела Успения Пресвятой Девы Марии в деревне Будслав Мядельского района вызвано пожаром, произошедшим 11 мая 2021 года. В результате пожара полностью уничтожены огнем стропильные конструкции и медная кровля над основным объемом костела. От высоких температур пострадали кирпичные конструкции купола центрального нефа. В нем были зафиксированы повреждения в виде вертикальных трещин, утраты верхней обмазки, растрескивания и отслоения штукатурки на внутренней поверхности купола. Техническое состояние купола признано аварийным ((V КТС по [2]). Требуется устройство страховочных конструкций. При тушении пожара использовалась вода, которой залили своды и стены до подвала. Влажность воздуха в помещениях костела составляла 92…94%. (По этой причине нами дополнительно проведены исследования температурно-влажностного режима за период проведения работ). Отсутствие крыши и неблагоприятные погодные условия вызывают насыщение влагой кирпичную кладку сводов и нижерасположенных стен, что может привести в ближайшей перспективе к утрате штукатурного слоя с имеющей художественную ценность живописью. До устройства временной кровли, выполнена защита здания от дождя из подручных материалов с организованным водоотводом за пределы здания. Нагрузка на своды от защитной кровли не превышает 10кг/м2 (см. рис.4.10).

Дальнейшая оценка технического состояния строительных конструкций здания костела, построенного в ХVΙΙΙ веке и являющегося памятником историко-культурного наследия Республики Беларусь, выполнялась по результатам технического обследования. Следует отметить, что доступные архивные материалы по объекту обследования практически отсутствуют, комплексные научные исследования по объекту не проводились, в том числе и архитектурно-реставрационные обмеры. В государственном архиве научно-технической документации (г.Минск) имеются только эскизные зарисовки фасадов, выполненные «от руки» архитектором в 1979 году. Нами выполнены инженерные обмеры в объеме обследования, необходимые для фиксации дефектов и повреждений конструкций, а также создания расчетных схем для выполнения поверочных расчетов.

Согласно инженерно-геологическим изысканиям [33], под подошвами фундаментов обнаружены, в основном, пески мелкие средней прочности с характеристиками: (1=16,7кН/м3; с1=0,0013МПа; (1=290; Е=20МПа. Глубина заложения фундаментов относительно уровня пола подвала составляет 30…90см, относительно планировочной отметки 170…230см. Высокий уровень грунтовых вод и возможность подтопления фундаментов в экстремально влагообильные периоды может приводить к эрозионным процессам (вымыванию песчаных грунтов основания и, как следствие, ухудшению их прочностных и деформационных свойств), а также взвешенному состоянию частиц грунта в воде, которое напрямую влияет на сцепление частиц грунтового основания (несущую способность грунта). Из-за высокого уровня грунтовых вод и замачивания грунтов основания наружных стен вследствие отсутствия на протяжении долгих лет отвода ливневых и талых вод с кровли, отсутствии конструкции отмостки (включая отсутствие глиняного замка под ней), увлажнения сточными водами от расположенного в непосредственной близости и функционировавшего в прошлом столетии колхозной столовой произошло изменение влажности грунтов основания со снижением их несущей способности и, в связи с этим, повышение неравномерности осадок разно нагруженных ленточных и столбчатых фундаментов.

Характер распространения трещин в стенах и сводах в осях 3-14/Е-Ж (их направление, расположение, ширины раскрытия и затухания) указывает на неравномерные осадки фундаментов столбов в осях 5/Е, 5/Ж, 9/Е, 9/Ж.

Выполненные поверочные расчеты с учетом низкого уровня грунтовых вод показали (см. табл.3.10), что уровень напряжений от расчетных нагрузок под подошвами фундаментов в осях 9/Е превышает расчетное сопротивление грунта на 3,8%; в осях 9/Е – на 14%; в осях 5/Е – на 22%. При высоком уровне грунтовых вод (см. табл.3.11) уровень напряжений под подошвой фундаментов в осях превышает расчетное сопротивление грунта на 14%, 24%, 32%. Требуется усиление фундаментов.

Техническое состояние фундаментов по несущей способности «неудовлетворительное» (IV КТС по [2]). Физический износ составляет 55%.

Кладка кирпичных стен и сводов здания костела выполнена из кирпича марки М75 на известковом растворе марки М10. Расчетное сопротивление кладки принято R=0,8МПа. Выполненные поверочные расчеты кирпичных стен и столбов (см. рис.3.14…3.16) показали, что их несущая способность обеспечена.

Расчеты несущей способности купола центрального нефа по недеформированной схеме (см. рис.3.1…3.6) показали, что уровень напряжений не превышает величины 0,72МПа. Несущая способность купола, работающего без трещин, обеспечена. Мониторинг ширины раскрытия трещин показал (см. прил.5), что процесс раскрытия трещин не прекращается. Требуется устройство страховочных конструкций и выполнение усиление купола ремонтным составом по сетке из композитного материала.

Максимальные напряжения в кирпичной кладке при устройстве сводов чердачного перекрытия составляют 0,7МПа. Расчетное сопротивление кирпичной кладки свода, составляет 0,8МПа, что больше требуемого (Ки=0,78). Несущая способность сводов чердачного перекрытия обеспечена при условии отсутствии дефектов целостности свода (трещин), вызванных неравномерными деформациями диска перекрытия (см. рис. 3.6…3.9)).

Максимальные напряжения в кирпичной кладке сводов перекрытия над подвалом составляют 0,72МПа. Максимальное усилие, воспринимаемое кирпичной кладкой свода, составляет 0,8МПа, что больше требуемого (Ки=0,90). Несущая способность свода перекрытия над подвалом обеспечена. Наличие маяков на трещинах осадочного характера шириной раскрытия до 5мм в подпружных арках по осям Ж/5-9 и И/5-9, установленных более 10 лет назад свидетельствует о стабилизации осадков столбов подвала.

Сохранившиеся стропильные конструкции односкатных участков кровли имеют многочисленные конструктивные недоработки и повреждения. Основная причина – отсутствие технического надзора при производстве кровельных работ (использование поврежденной гнилью древесины). Повреждениям гнилью подвержены мауэрлаты (70…100% сечения), нижние прогоны (30…70% сечения), «старые» стропила (30…70% сечения). Техническое состояние стропильных конструкций неудовлетворительное, а поврежденных гнилью более 30% сечения – предаварийное.

Стропильные конструкции в осях 3-5/Ж-М,9-12/И-М,7-13/Н-П,13-14/ДЕ, 9-13/Г-Е,4-5/Г-Е подлежат замене.

Оценить техническое состояние стропильных конструкций башен не представилось возможным, по причине отсутствия доступа. Шатровая кровля устроена по стропилам, закрепленным на кирпичных куполах башен.

Главная парадная лестница входа в костел имеет обратный уклон до 7мм, что способствует образованию лужи. Техническое состояние не вполне удовлетворительное. Требуется ремонт.

Кирпичные винтовые лестницы в осях Е/13-14, Н-П/8-9, 1-2/Б-В, ВГ/14-15 находятся в удовлетворительном состоянии и эксплуатируются. Фактические нагрузки на винтовые кирпичные лестницы, в силу конструктивной особенности, меньше нормируемых величин. Несущая способность обеспечена.

Винтовая лестница в осях Н-П/8-9 (предположительно от костела Святой Варвары) имеет размеры ступеней в плане 20…40х130…160мм и повреждения ступеней по высоте и глубине до 70мм. Техническое состояние неудовлетворительное (IV КТС по [2]). Физический износ 65%.

Лестница в осях Л-М/4-5 кирпичная, по сводам. Угол наклона близкий к 450, высота ступеней 290…320мм. Перила отсутствуют. Техническое состояние удовлетворительное (IΙ КТС по [2]). Не соответствует действующим нормам.

Деревянная лестница для подъема к органу имеет удовлетворительное техническое состояние. Несущая способность обеспечена. Древесина не обработана антисептиками и антипиренами. Конструктивное несоответствие лестницы действующим нормам.

Выполненные вскрытия позволили определить конструкцию пола во всех помещениях здания костела. Отличием является чистовое покрытие и величина засыпки пазух сводов. Засыпка выполнена мелким прокаленным сыпучим песком. В осях Л-М/5-9 песчаная засыпка промочена на глубину 130…150мм. Толщина конструкции пола в замках сводов во всех вскрытиях составила 110…120мм. На 2 этаже в осях И-М/3-5 в помещениях полом служат кирпичи свода (прикрыты коврами).

В неудовлетворительном состоянии находятся чистовые покрытия пола алтаря (в осях Л-М/5-9) и правого сакристия (К-Н/9-12). В алтаре терракотовая плитка имеет утраты и износ до 70%. Перепад отметок уровня пола 90мм. В осях К-Н/9-12 цементно-полимерное покрытие выполнено по кирпичному полу. Материал пола, способствует накоплению у его поверхности влаги, отслоению и вздутию. В местах вздутий происходит продавливание пола. Требуется ремонт.

Замена деревянных переплетов окон выполнена по причине их аварийного состояния, с заменой на ПВХ профиль и стеклопакеты. Техническое состояние окон удовлетворительное и пригодное к дальнейшей эксплуатации.

Техническое состояние полотен ворот и дверей и конструкций навески удовлетворительное. Древние запорные устройства сохранились у части конструкций, но не функционируют.

ВЫВОДЫ

На основании анализа результатов натурного обследования и выполненных поверочных расчетов несущих конструкций здания костела Успения Пресвятой Девы Марии в деревне Будслав Мядельского района можно сделать следующие выводы:

4.1 Здание костела Успения Пресвятой Девы Марии в деревне Будслав является памятником историко-культурного наследия Республики Беларусь – Национальный Санктуарий Матери Божьей в Будславе.

4.2 Здание построено в 1767-1783 годах и эксплуатируется по назначению, как культовое сооружение.

4.3 Проектная документация на ремонты, реконструкцию, реставрацию отсутствуют. Архитектурно-реставрационные обмеры не выполнялись. Комплексные научные исследования не проводились.

4.4 Пожар 11.05.2021 года уничтожил полностью стропильные конструкции и кровлю основного объема здания костела. Поврежден и находится в аварийном состоянии купол центрального нефа. Нижерасположенные участки кровли имеют механические повреждения, полученные при тушении пожара. Штукатурка и стены насыщены влагой. Происходит повреждение и отслоение штукатурки, частичная утрата живописи. Устройство кровли из подручных материалов снизило повреждения внутреннего убранства костела, но не исключило полностью.

4.5 Техническое состояние сохранившихся конструкций здания костела по совокупности признаков морального и физического износа можно оценить в целом, как не вполне неудовлетворительное - (ΙΙΙ КТС по [2].

в предаварийном состоянии находится:

( купол центрального нефа в осях Е-Ж/5-9, поврежденный пожаром;

( стропильные конструкции в осях 3-5/Ж-М, 9-12/И-М, 13-14/Д-Е, 9-13/Г-Е, 4-5/Г-Е поврежденные гнилью на 30…90%;

в неудовлетворительном состоянии находятся:

( фундаменты по осям 9/Е, 9/Ж, 5/Е (по несущей способности грунтов основания);

( Фундаменты с повреждениями кладки на глубину 300мм и более;

( кирпичные стены с трещинами 5мм и более;

( кирпичные своды с трещинами 5мм и более;

( деревянные перекрытия в башнях;

( деревянные лестницы в башнях;

( полы из терракотовой плитки в осях Л-М/5-9;

( полы из глазурованной плитки в осях И-Л/5-9 (участки под утварью алтаря) в не вполне удовлетворительном состоянии находятся:

( стены подвала и столбы с разрушениями нижних 3…4 рядов кладки и повреждениями восстановленной кладки;

( цоколь здания по периметру, за исключением участка по оси 3/И-М;

( кирпичные своды над подвалом с трещинами;

( кирпичные своды междуэтажных и чердачных перекрытий с трещинами;

4.6 Инструментальный мониторинг за состоянием раскрытия трещин в куполе центрального нефа и свода правого нефа с использованием высокоточного оборудования системы мониторинга SciBIM проведен нами за период выполнения работ (см. приложение 5). За месяц наблюдений отмечено увеличение ширины раскрытия трещин на величину 0,067…0,403мм. Трещины продолжают раскрываться, что не исключает возможность обрушения конструкций.

4.7 Характер распространения трещин в осях 2-14/Е-Ж (их направление, расположение, ширины раскрытия и затухания) указывает на неравномерные осадки фундаментов кирпичных столбов в осях 5/Е, 9/Е, 5/Ж, 5/Е.

4.8 Поверочные расчеты фундаментов кирпичных столбов показали, что давление на грунты неравномерное (см. табл.3.10 и 3.11), подтвердив неравномерность осадок.

4.9 Расчетная несущая способность фундаментов кирпичных столбов в осях 5/Е, 9/Е, 5/Ж, 5/Е не достаточна для восприятия эксплуатационных нагрузок.

4.10 Несущая способность неповрежденных кирпичных стен и сводов достаточна для восприятия расчетных нагрузок.

4.11 Учитывая ситуацию с отсутствием кровли, считаем возможным предусмотреть устройство распределительного пояса по карнизу для равномерной передачи нагрузок от кровли и восприятия распорных усилий.

4.12 Усиление купола производить после устройства страховочных конструкций и снятия живописи с купола.

Будущие расходы:

- 44 561,43 BYN – оплата по договору с проектной организацией

- 102 848,55 BYN – комплексные научные изыскания (необходимы для проведения дальнейших реставрационных работ)

- Оплата подрядной организации.

Мы искренне благодарны всем неравнодушным к общей нашей беде людям, как жертвователям, так и волонтерам. Благодаря Вам у нас всех появился шанс произвести все необходимые работы по реконструкции памятника историко-культурного наследия Республики Беларусь и Национального Санктуария Матери Божьей в Будславе. Пусть Господь отблагодарит каждому за заботу и труд.